# ………………….. r.

# (miejscowość i data)

# Załącznik do zapytania cenowego

FORMULARZ  OFERTY

| PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Dostawa środków smarnych oraz czynnika chłodniczego do klimatyzacji pojazdów eksploatowanych przez „MPK Lublin” Sp. z o.o. | ZAMAWIAJĄCY Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Lublin – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 20-260 Lublin ul. Antoniny Grygowej 56 Telefony: (81) 710 03 00; Fax: (81) 525 42 26; REGON 4309152 NIP 712-015-79-66 e-mail: mpk@mpk.lublin.pl; www.mpk.lublin.pl |
| --- | --- |
| WYKONAWCA W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy wpisać dane dotyczące wszystkich wykonawców, a nie tylko pełnomocnika wykonawców oraz wskazać ich pełnomocnika. | Pełna nazwa i adres zgodnie z dokumentem rejestrowym ................................................................................................. ...................................................................................................................................................................................... |
|  | Nr telefonu ........................................ | Nr faksu .............................................. | REGON ............................................... |
|  | NIP .................................................... | e-mail .................................................... |
|  | Adres do korespondencji (w przypadku, gdy jest inny niż w dokumencie rejestrowym) ...................................................................................................................................................................................... |
| FORMA I TERMIN PŁATNOŚCI (podany w dniach kalendarzowych) | …………………... dni | TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIEŃ OD DNIA ICH ZŁOŻENIA (podany w dniach kalendarzowych) | …………………... dni |
| Wykonawca potwierdza mieszalność produktów oferowanych z aktualnie stosowanymi przez zamawiającego | TAK / NIE * * niepotrzebne skreślić | OKRES TRWANIA UMOWY | 24 miesięcy od dnia podpisania umowy |

| Oleje silnikowe |
| --- |
| 1. | Olej silnikowy półsyntet. do autob., trolejb. hybrydowych, hydrostatycznych napędów wentylatora oraz samochodów dostawczych nowej generacji (bez filtrów cząstek stałych DPF) z silnikami wysokoprężnymi EURO III, EURO IV, EURO V | Wymagania i parametry jakościowe (w wierszu 1 podano aktualnie stosowany produkt) | Produkt oferowany przez wykonawcę - należy podać: nazwę, cenę netto w złotych za litr (dostarczanego w opakow. podanym w wierszu 7) oraz pozostałe dane w innych wierszach |
| 1. | Nazwa produktu | TEDEX DIESEL TRUCK (S) 10W40 – półsynt., (indeks w MPK 0243-10013-004-0) |  |
| 2. | Szacunkowa dwuletnia ilość zamawianego w/w oleju [litry] / Cena netto | około 21 000 lit. |  |
| 3. | Klasa lepkości SAE | 10W40 |  |
| 4. | Klasa jakości ACEA | E6/E4 |  |
| 5. | Deklarowany przebieg między wymianami | min. 60 000 km lub co 12 miesięcy |  |
| 6. | Dopuszczenie pisemne MB Blatt 228.5 | TAK |  |
| 7. | Pojemność opakowań, w których dostarczany będzie produkt | 1000 litr. mauzer z koszem i paletą o wymi. zestawu – szer. ≤ 100 cm, dług. około 120 cm i śred. otworu wlewow. 15 cm. |  |
| 2. | Olej silnikowy mineralny do autob. Jelcz M11, Jelcz M121M, Neoplan N4020; pogotowie technicz. Ikarus 280 oraz samoch. ciężarow. starszej generacji z silnik. wysokopr. Euro I i Euro II | Wymagania i parametry jakościowe (w wierszu 1 podano aktualnie stosowany produkt) | Produkt oferowany przez wykonawcę - należy podać: nazwę, cenę netto w złotych za litr (dostarczanego w opakow. podanym w wierszu 7) oraz pozostałe dane w innych wierszach |
| 1. | Nazwa produktu | TIDAL POWER HD 15W40 mineralny, (Indeks w MPK 0243-10040-001-0) |  |
| 2. | Szacunkowa dwuletnia ilość zamawianego w/w oleju [litry] / Cena netto | około 12 000 lit. |  |
| 3. | Klasa lepkości SAE | 15W40 |  |
| 4. | Klasa jakości API | CF-4 |  |
| 5. | Deklarowany przebieg między wymianami | min. 30 000 km lub co 12 miesięcy |  |
| 6. | Dopuszczenie pisemne MB Blatt 228.1 lub MB Blatt 228.3 | TAK |  |
| 7. | Pojemność opakowań, w których dostarczany będzie produkt | 1000 litr. mauzer z koszem i paletą o wymi. zestawu – szer. ≤ 100 cm, dług. około 120 cm i śred. otworu wlewow. 15 cm. |  |
| 3. | Olej silnik. syntetycz.- popiół siar. < 1 % do samochodów dostawczych: VW, Renault, Iveco, Dacia, Seat i inne z silnik. wysokoprężnymi i niskoprężnymi Euro IV i Euro V | Wymagania i parametry jakościowe (w wierszu 1 podano aktualnie stosowany produkt) | Produkt oferowany przez wykonawcę - należy podać: nazwę, cenę netto w złotych za litr (dostarczanego w opakow. podanym w wierszu 7) oraz pozostałe dane w innych wierszach |
| 1. | Nazwa produktu | CASTROL EDGE Diesel 5W30 syntetyk, (indeks w MPK 0243-10015-003-2) |  |
| 2. | Szacunkowa dwuletnia ilość zamawianego w/w oleju [litry] / Cena netto | około 200 lit. |  |
| 3. | Klasa lepkości SAE | 5W30 |  |
| 4. | Klasa jakości: wg API / ACEA | CJ-4 / E6 |  |
| 5. | Deklarowany przebieg między wymianami | min. 12 000 km lub co 12 miesięcy |  |
| 6. | Dopuszczenie pisemne: MB 229.31 ; MB 229.51 / VW 504.00 / 505.00 | TAK |  |
| 7. | Pojemność opakowań, w których dostarczany będzie produkt | około 2 lit. |  |
| 4. | Olej silnikowy półsyntetyczny - do samochodów. dostaw.: VW, Renault z silnik. wysokoprężnymi i niskoprężnymi Euro I, Euro II i Euro III | Wymagania i parametry jakościowe (w wierszu 1 podano aktualnie stosowany produkt) | Produkt oferowany przez wykonawcę - należy podać: nazwę, cenę netto w złotych za litr (dostarczanego w opakow. podanym w wierszu 7) oraz pozostałe dane w innych wierszach |
| 1. | Nazwa produktu | WAWE POWER SL 10W40 półsyntetyk, (indeks w MPK 0243-10014-004-0) |  |
| 2. | Szacunkowa dwuletnia ilość zamawianego w/w oleju [litry] / Cena netto | około 200 lit. |  |
| 3. | Klasa lepkości SAE | 10W40 |  |
| 4. | Klasa jakości: wg API oraz wg ACEA | Powyżej SL/CF oraz A3/B4 |  |
| 5. | Deklarowany przebieg między wymianami | min. 12 000 km lub co 12 miesięcy |  |
| 6. | Dopuszczenie pisemne MB Blatt 229.1 | TAK |  |
| 7. | Pojemność opakowań, w których dostarczany będzie produkt | około 2 lit. |  |
| Oleje przekładniowe ATF |
| 5. | Olej ATF syntetyczny do automat. skrzyń biegów VOITH DIVA oraz przekładni kierowniczych ZF 8098 – zastosow. w autob. nowej generacji. | Wymagania i parametry jakościowe (w wierszu 1 podano aktualnie stosowany produkt) | Produkt oferowany przez wykonawcę - należy podać: nazwę, cenę netto w złotych za litr (dostarczanego w opakow. podanym w wierszu 6) oraz pozostałe dane w innych wierszach |
| 1. | Nazwa produktu | SHEL SPIRAX S4 ATF HDI syntetyk, (indeks w MPK 0243-61014-004-0) |  |
| 2. | Szacunkowa dwuletnia ilość zamawianego w/w oleju [litry] / Cena netto | około 3 800 lit. |  |
| 3. | Klasy jakości | GM Dexron IIE lub GM Dexron IIIG |  |
| 4. | Deklarowany przebieg między wymianami | min. 120 tys. km lub co 36 miesięcy |  |
| 5. | Dopuszczenie pisemne Voith Diva H55.633642 | TAK |  |
| 6. | Pojemność opakowań, w których dostarczany będzie produkt | około 200 lit. |  |
| 6. | Olej ATF syntetyczny do automat. skrzyń biegów ALLISON T280R –mod. 3000. –zastosow. w autob. Autosan | Wymagania i parametry jakościowe (w wierszu 1 podano aktualnie stosowany produkt) | Produkt oferowany przez wykonawcę - należy podać: nazwę, cenę netto w złotych za litr (dostarczanego w opakow. podanym w wierszu 6) oraz pozostałe dane w innych wierszach |
| 1. | Nazwa produktu | Castrol Trans Synd (indeks w MPK 0243-61014-020-0) |  |
| 2. | Szacunkowa dwuletnia ilość zamawianego w/w oleju [litry] / Cena netto | około 600 lit. |  |
| 3. | Klasa jakości | GM Dexron IIE |  |
| 4. | Deklarowany przebieg między wymianami | min. 240 tys. km lub co 48 miesięcy |  |
| 5. | Oleje z listy Allison TES 295TM | TAK |  |
| 6. | Pojemność opakowań, w których dostarczany będzie produkt | około 20 lit. |  |
| 7. | Olej ATF syntetyczny do automatycznych skrzyń biegów ZF HP 602 – zastosow. w autob. Mercedes 628 Conecto G. | Wymagania i parametry jakościowe (w wierszu 1 podano aktualnie stosowany produkt) | Produkt oferowany przez wykonawcę - należy podać: nazwę, cenę netto w złotych za litr (dostarczanego w opakow. podanym w wierszu 6) oraz pozostałe dane w innych wierszach |
| 1. | Nazwa produktu | Schell Spirax S6 ATF ZM (indeks w MPK 0243-61031-002-0) |  |
| 2. | Szacunkowa dwuletnia ilość zamawianego w/w oleju [litry] / Cena netto | około 200 lit. |  |
| 3. | Klasa jakości | GM Dexron IIE |  |
| 4. | Deklarowany przebieg między wymianami | min. 120 tys. km lub co 36 miesięcy |  |
| 5. | Dopuszczenie oleje z listy ZF-Schmierstoffliste TE-ML 14 E | TAK |  |
| 6. | Pojemność opakowań, w których dostarczany będzie produkt | około 20 lit. |  |
| 8. | Olej ATF mineralny do automat. skrzyń biegów „ZF” i przekł. kier. „ZF” – zastos. w aut. starsz. generacji.: Jelcz M11, Neoplan 4020, Mercedes-Benz 0405 N itp | Wymagania i parametry jakościowe (w wierszu 1 podano aktualnie stosowany produkt) | Produkt oferowany przez wykonawcę - należy podać: nazwę, cenę netto za w złotych litr (dostarczanego w opakow. podanym w wierszu 6) oraz pozostałe dane w innych wierszach |
| 1. | Nazwa produktu | Hipol ATF II D (indeks w MPK 0243-61011-300-4) |  |
| 2. | Szacunkowa dwuletnia ilość zamawianego w/w oleju [litry] / Cena netto | około 5 500 lit. |  |
| 3. | Klasa jakości | GM Dexron IID |  |
| 4. | Deklarowany przebieg między wymianami | min. 30 000 km lub co 12 miesięcy |  |
| 5. | Dopuszczenie aprobatą ZF Schmierstoffliste TE-ML 14A | TAK |  |
| 6. | Pojemność opakowań, w których dostarczany będzie produkt | około 200 lit. |  |
| Oleje przekładniowe pozostałe - do tylnych mostów, ręcznych skrzyń biegów oraz innych podzespołów |
| 9. | Olej mineralny do tylnych mostów: Voith, – autob. Solaris U12.; ZF AV 132 – nowe trolejbusy (wszystkie), autob. Merc. 628 Conecto (12 i 18 metr.), Merc. Citaro 18 metr. , Autosan 12LF.; Dana G150 – Autosan 09LE | Wymagania i parametry jakościowe (w wierszu 1 podano aktualnie stosowany produkt) | Produkt oferowany przez wykonawcę - należy podać: nazwę, cenę netto w złotych za litr (dostarczanego w opakow. podanym w wierszu 7) oraz pozostałe dane w innych wierszach |
| 1. | Nazwa produktu | Titan Super Gear 85W140 (indeks w MPK 0243-61013-851-4) |  |
| 2. | Szacunkowa dwuletnia ilość zamawianego w/w oleju [litry] / Cena netto | około 5 700 lit. |  |
| 3. | Klasa lepkości wg SAE | 80W140 lub 85W140 |  |
| 4. | Klasa jakości wg API | GL - 5 |  |
| 5. | Deklarowany przebieg między wymianami | min. 120 000 km lub co 36 miesięcy |  |
| 6. | Dopuszczenie aprobatami ZF Schmierstoffliste TE-ML 05A , 16D | TAK |  |
| 7. | Pojemność opakowań, w których dostarczany będzie produkt | około 200 lit. |  |
| 10. | Olej mineralny do tylnych mostów autobusów Jelcz M11, Jelcz M121M, Neoplan N4020, Merc. N405 i samoch. ciężarowych starej generac. Ręcznych skrzyń biegów autobusów Jelcz M11 i samochodów ciężarowych | Wymagania i parametry jakościowe (w wierszu 1 podano aktualnie stosowany produkt) | Produkt oferowany przez wykonawcę – należy podać: nazwę, cenę netto w złotych za litr (dostarczanego w opakow. podanym w wierszu 7) oraz pozostałe dane w innych wierszach |
| 1. | Nazwa produktu | Titanis Super Gear 80W90 (indeks w MPK 0243-61013-809-4) |  |
| 2. | Szacunkowa dwuletnia ilość zamawianego w/w oleju [litry] / Cena netto | około 3500 lit. |  |
| 3. | Klasy lepkości SAE | SAE 80W90, SAE 85W90, |  |
| 4. | Klasa jakości | GL – 5 |  |
| 5. | Deklarowany przebieg między wymianami | min. 30 000 km lub co 12 miesięcy |  |
| 6. | Dopuszczenie aprobatami ZF Schmierstoffeliste TE-ML 12E lub ZF TE-ML 12M | TAK |  |
| 7. | Pojemność opakowań, w których dostarczany będzie produkt | około 200 lit. |  |
| Oleje hydrauliczne |
| 11. | Olej hydrauliczny do: hydrostatycznego napędu wentylat. BOSCH REXROTH - zastosow. w autob. Solaris U12 i Autosan Sancity 12LF; dźwigu HYDROS R 061 Star 660 oraz podnośników kanałowych | Wymagania i parametry jakościowe (w wierszu 1 podano aktualnie stosowany produkt) | Produkt oferowany przez wykonawcę - należy podać: nazwę, cenę netto w złotych za litr (dostarczanego w opakow. podanym w wierszu 8) oraz pozostałe dane w innych wierszach |
| 1. | Nazwa produktu | L-HV 32 (indeks w MPK 0243-25004-020-0) |  |
| 2. | Szacunkowa dwuletnia ilość zamawianego w/w oleju [litry] / Cena netto | około 900 lit. |  |
| 3. | Wskaźnik lepkości | w przedziale od 90 do 160 |  |
| 4. | Lepkość kinematyczna w temp. 1000C | 6 – 10 mm2/s |  |
| 5. | Lepkość kinematyczna w temp. 400C | 32 +/– 10% mm2/s |  |
| 6. | Temperatura pracy | - 300C – + 800C |  |
| 7. | Temperatura płynięcia | nie wyżej niż -350C |  |
| 8. | Pojemność opakowań, w których dostarczany będzie produkt | około 20 lit. |  |
| 12. | Olej hydrauliczny BOXOL 26 do przekładni kierownicz:ych: autob. Jelcz M11; trolejbusów starszej generacji; samoch. Star – 200, Star SWN, Star 660 | Wymagania i parametry jakościowe (w wierszu 1 podano aktualnie stosowany produkt) | Produkt oferowany przez wykonawcę - należy podać: cenę netto w złotych za litr (dostarczanego w opakow. podanym w wierszu 8) oraz pozostałe dane w innych wierszach |
| 1. | Nazwa produktu | BOXOL 26 (indeks w MPK 0243-25009-140-0) | BOXOL 26 |
| 2. | Szacunkowa dwuletnia ilość zamawianego w/w oleju [litry] / Cena netto | około 100 lit. |  |
| 3. | Wskaźnik lepkości | min. 150 | 150 |
| 4. | Lepkość kinematyczna w temp. 400C | 42,1 +/– 10% mm2/s | 42,1 |
| 5. | Wytrzymałość filmu smarnego, obciążenie zespawania [daN] | 198 | 198 |
| 6. | Temperatura płynięcia | -420C | -420C |
| 7. | Gęstość w temperaturze 20°C [g/cm3] | 0,865 | 0,865 |
| 8. | Pojemność opakowań, w których dostarczany będzie produkt | około 5 lit. |  |
| Oleje różne |
| 13. | Olej maszynowy L-AN 46 do tokarek, frezarek i innych maszyn | Wymagania i parametry jakościowe (w wierszu 1 podano aktualnie stosowany produkt) | Produkt oferowany przez wykonawcę - należy podać: nazwę, cenę netto za litr w złotych (dostarczanego w opakow. podanym w wierszu 7) oraz pozostałe dane w innych wierszach |
| 1. | Nazwa produktu | Olej maszynowy L-AN 46 Orlen Oil (indeks w MPK 0243-21003-046-0) |  |
| 2. | Szacunkowa dwuletnia ilość zamawianego w/w oleju [litry] / Cena netto | około 400 lit. |  |
| 3. | Wskaźnik lepkości | 94 |  |
| 4. | Lepkość kinematyczna w temp. 400C | 28,8 - 165 mm2/s |  |
| 5. | Temperatura zapłonu | >170˚C |  |
| 6. | Temperatura płynięcia | Nie wyżej niż -5˚C |  |
| 7. | Pojemność opakowań, w których dostarczany będzie produkt | około 20 lit. |  |
| 14. | Olej sprężarkowy FF HPO Vane Lubricant Part no: 198-5 HPO do hydraulicznych napędów wentylatorów Hydrovane w trolejbusach nowej generacji | Wymagania i parametry jakościowe (w wierszu 1 podano aktualnie stosowany produkt) | Produkt oferowany przez wykonawcę - należy podać: cenę netto za litr w złotych (dostarczanego w opakow. podanym w wierszu 7) oraz pozostałe dane w innych wierszach |
| 1. | Nazwa produktu | FF HPO Part no: 198-5 (Indeks w MPK 0243-42040-198-5) | FF HPO Part no:198-5 |
| 2. | Szacunkowa dwuletnia ilość zamawianego w/w oleju [litry] / Cena netto | około 800 lit. |  |
| 3. | Lepkość kinematyczna w temp. 400C | 68 mm2/s | 68 mm2/s |
| 4. | Lepkość kinematyczna w temp. 1000C | 11,2 mm2/s | 11,2 mm2/s |
| 5. | Punkt topnienia/krzepnięcia | -33°C | -33°C |
| 6. | Gęstość w 15°C | 859 kg/m3 | 859 kg/m3 |
| 7. | Pojemność opakowań, w których dostarczany będzie produkt | około 2 lit. |  |
| Oleje i czynnik do klimatyzacji autobusowej i trolejbusowej |
| 15. | Olej RENISTO TRITON SE 55 (w pojemnikach 1-litrowych) do układu klimatyzacji autobusów CITARO 18 metr. | Wymagania i parametry jakościowe (w wierszu 1 podano aktualnie stosowany produkt) | Produkt oferowany przez wykonawcę - należy podać cenę netto w złotych za pojemnik 1-litrowy |
| 1. | Nazwa produktu | RENISTO TRITON SE 55 (indeks w MPK 0243-41051-055-0) | RENISTO TRITON SE 55 |
| 2. | Szacunkowa dwuletnia ilość w/w oleju [pojemniki 1-litrowe] / Cena netto | 100 pojemników |  |
| 16. | Olej PAG 46 (w pojemnikach 1-litrowych) do układu klimatyzacji autobusów Autosan 12LF 12 metr. | Wymagania i parametry jakościowe (w wierszu 1 podano aktualnie stosowany produkt) | Produkt oferowany przez wykonawcę - należy podać cenę netto w złotych za pojemnik 1-litrowy |
| 1. | Nazwa produktu | PAG 46 (indeks w MPK 1289-90101-010-1) | PAG 46 |
| 2. | Szacunkowa dwuletnia ilość w/w oleju [pojemniki 1-litrowe] / Cena netto | około 70 pojemników |  |
| 17. | Olej PAG 100 (w pojemnikach 1-litrowych) do układu klimatyzacji autobusów: Solaris U12, Mercedes Conecto 12 i 18 metrowych | Wymagania i parametry jakościowe (w wierszu 1 podano aktualnie stosowany produkt) | Produkt oferowany przez wykonawcę - należy podać cenę netto w złotych za pojemnik 1-litrowy |
| 1. | Nazwa produktu | PAG 100 (indeks w MPK 1289-90105-100-0) | PAG 100 |
| 2. | Szacunkowa dwuletnia ilość w/w oleju [pojemniki 1-litrowe] / Cena netto | około 30 pojemników |  |
| 18. | Czynnik R134a (w około 12 kg butlach) do układu klimatyzacji Autob.: Solaris U12, Mercedes Conecto 12 i 18 metr. oraz trolejbusów | Wymagania i parametry jakościowe (w wierszu 1 podano aktualnie stosowany produkt) | Produkt oferowany przez wykonawcę - należy podać cenę netto w złotych za kg w butli 12 kilogramowej |
| 1. | Nazwa produktu | R134a Indeks w MPK 1334-96134-000-0 | R134a |
| 2. | Szacunkowa dwuletnia ilość w/w czynnika [kg] / Cena netto | około 750 kilogramów |  |
| Smary i krem do montażu opon |
| 19. | Smary płynne: litowe lub litowo-wapniowy do central. układów smarow. Vogel AG stosow. w autob. nowej generacji | Wymagania i parametry jakościowe (w wierszu 1 podano aktualnie stosowany produkt) | Produkt oferowany przez wykonawcę - należy podać: nazwę, cenę netto w złotych za kg (w wierszu 2) oraz zgodność z ISO 6743-9 |
| 1. | Nazwa produktu | Renolit LZR 000 (indeks w MPK 0244-13023-300-0) |  |
| 2. | Szacunkowa dwuletnia ilość zamawianego w/w oleju [kg] / Cena netto | około 1200 kg |  |
| 3. | Klasyfikacje: europejska ISO 6743-9 | ISO-L-XDCMB 000 |  |
| 4. | Pojemność opakowań, w których dostarczany będzie produkt | około 50 kg |  |
| 20. | Smar BP Energrease półpłynny litowo- wapniowy do centralnych układów smarowania Vogel AG stosowany w trolejbusach nowej generacji | Wymagania i parametry jakościowe (w wierszu 1 podano aktualnie stosowany produkt) | Produkt oferowany przez wykonawcę - należy podać cenę netto w złotych za kg (w wierszu 2) oraz zgodn. z ISO 6743-9 |
| 1. | Nazwa produktu | BP Energrease ZS 00 (indeks w MPK 0244-21001-000-0) |  |
| 2. | Szacunkowa dwuletnia ilość zamawianego w/w smaru [kg] / Cena netto | około 500 kg |  |
| 3. | Klasyfikacja europejska ISO 6743-9 | ISO-L-XDCMB 00 |  |
| 4. | Pojemność opakowań, w których dostarczany będzie produkt | około 10 kg |  |
| 21. | Smar stały litowo-wapniowy ogólnego zastosowania | Wymagania i parametry jakościowe (w wierszu 1 podano aktualnie stosowany produkt) | Produkt oferowany przez wykonawcę - należy podać: nazwę, cenę netto w złotych za kg (dostarczanego w opakow. podanym w wierszu 4) oraz zgodność z ISO 6743-9 |
| 1. | Nazwa produktu | Renolit MO 2 (indeks w MPK 0244-13023-002-0) |  |
| 2. | Szacunkowa dwuletnia ilość zamawianego w/w smaru [kg] / Cena netto | około 1000 kg |  |
| 3. | Klasyfikacja europejska ISO 6743-9 | ISO-L-XCEMB 2 |  |
| 4. | Pojemność opakowań, w których dostarczany będzie produkt | około 50 kg |  |
| 22. | Krem do montażu opon bezdętkowych do samochodów ciężarowych i autobusów | Wymagania i parametry jakościowe (w wierszu 1 podano aktualnie stosowany produkt) | Produkt oferowany przez wykonawcę - należy podać: cenę netto w złotych za kg (dostarczanego w opakow. podanym w wierszu 5) oraz pozostałe dane w innych wierszach |
| 1. | Nazwa produktu | Krem do montażu TRUCK nr katalog. 593 051 (indeks w MPK 0244-45001-000-0) | Krem do montażu TRUCK nr katalog. 593051 |
| 2. | Szacunkowa dwuletnia ilość zamawianego w/w kremu [kg] / Cena netto | około 250 kg |  |
| 3. | Punkt zapłonu / Zapalność: | 10,5 0C | 10,5 0C |
| 4. | Rozpuszczalność w wodzie (przy 20oC): | 1,1 g/cm3 | 1,1 g/cm3 |
| 5. | Pojemność opakowań, w których dostarczany będzie produkt | około 5 kg |  |